## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 950
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
001
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.47 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 726.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 45.78 69.51 0.16 27849 0.0224020 K
Si 20.95 18.12 0.18 26761 0.0086043 K
Co 27.19 11.21 0.23 12523 0.0151002 K
Te* 6.09 1.16 0.18 3519 0.0028153 L
Total 100.00 100.00