## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 950
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
003
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.51 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 4.00 %
Count Rate : 389.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 17.82 40.00 0.16 4186 0.0033652 K
Si 16.46 21.04 0.27 7673 0.0024652 K
Co 62.45 38.04 0.53 12241 0.0147500 K
Te* 3.26 0.92 0.28 784 0.0006271 L
Total 100.00 100.00