## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 950
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
004
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.55 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 541.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 44.23 68.47 0.17 22940 0.0184280 K
Si 19.95 17.59 0.19 21434 0.0068820 K
Co 30.90 12.99 0.25 12183 0.0146709 K
Te* 4.93 0.96 0.18 2434 0.0019448 L
Total 100.00 100.00