## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 950
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
005
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.21 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 818.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 21.22 61.43 0.11 16758 0.0135409 K
Si* 1.43 2.35 0.08 1491 0.0004815 K
Co 19.26 15.14 0.21 8386 0.0101575 K
Te 58.09 21.09 0.43 33621 0.0270198 L
Total 100.00 100.00