## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 950
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
001
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.44 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 500.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 31.91 57.12 0.16 13293 0.0106984 K
Si 21.59 22.02 0.22 19429 0.0062500 K
Sc 0.27 0.17 0.07 185 0.0001090 K
Co 39.41 19.15 0.32 13512 0.0163016 K
Te 6.82 1.53 0.23 2903 0.0023237 L
Total 100.00 100.00