## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 950
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
002
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 57.86 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 839.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 17.02 55.04 0.09 15216 0.0123691 K
Si* 0.69 1.28 0.06 814 0.0002644 K
Co 21.82 19.16 0.21 10778 0.0131339 K
Te 60.47 24.52 0.41 39681 0.0320826 L
Total 100.00 100.00