## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 950
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
003
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.09 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 4.00 %
Count Rate : 695.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 15.01 50.59 0.08 11849 0.0095943 K
Si 1.88 3.60 0.08 1981 0.0006411 K
Co 21.67 19.83 0.22 9614 0.0116692 K
Te 61.45 25.97 0.44 36156 0.0291167 L
Total 100.00 100.00