## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 950
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
004
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.12 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 684.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 16.21 50.03 0.09 11229 0.0090875 K
Si 4.71 8.27 0.11 4648 0.0015036 K
Co 24.59 20.61 0.24 10126 0.0122834 K
Te 54.50 21.09 0.43 29496 0.0237413 L
Total 100.00 100.00