## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 2,300
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
001
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 57.97 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 873.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 18.06 58.24 0.09 16680 0.0135334 K
Si* 0.09 0.17 0.06 109 0.0000355 K
Co 18.04 15.79 0.20 8953 0.0108889 K
Te 63.81 25.80 0.42 42287 0.0341248 L
Total 100.00 100.00