## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 2,300
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
002
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.16 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 4.00 %
Count Rate : 812.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 23.82 64.23 0.11 18912 0.0152945 K
Al 1.38 2.21 0.09 1184 0.0003641 K
Si 1.29 1.99 0.08 1360 0.0004397 K
Co 17.04 12.48 0.20 7465 0.0090491 K
Te 56.47 19.10 0.42 32889 0.0264540 L
Total 100.00 100.00