## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 2,300
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
003
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.11 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 762.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O* 21.12 62.17 0.11 16911 0.0136877 K
Si* 0.32 0.53 0.07 327 0.0001059 K
Co* 19.30 15.43 0.21 8380 0.0101676 K
Te* 59.26 21.87 0.43 34264 0.0275837 L
Total 100.00 100.00