## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 1,500
Date : 2024/05/03
Pixel : 1280 x 960
001
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.66 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 159.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 8.39 33.09 0.15 1097 0.0008798 K
Si* 1.91 4.30 0.19 343 0.0001098 K
Co* 31.61 33.86 0.65 2431 0.0029214 K
Te 58.09 28.74 1.04 5868 0.0046794 L
Total 100.00 100.00