## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 1,500
Date : 2024/05/03
Pixel : 1280 x 960
002
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.37 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 4.00 %
Count Rate : 150.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 8.15 30.75 0.12 1720 0.0013861 K
Si 5.16 11.08 0.19 1577 0.0005078 K
Co 31.15 31.90 0.48 4037 0.0048758 K
Te 55.54 26.27 0.78 9404 0.0075365 L
Total 100.00 100.00