## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 1,500
Date : 2024/05/03
Pixel : 1280 x 960
003
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.48 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 5.00 %
Count Rate : 382.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 19.90 57.63 0.14 7272 0.0058488 K
Si 3.09 5.10 0.15 1555 0.0004997 K
Co 21.98 17.28 0.32 4604 0.0055509 K
Te 55.03 19.99 0.59 15230 0.0121831 L
Total 100.00 100.00