## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 1,500
Date : 2024/05/03
Pixel : 1280 x 960
004
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.50 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 4.00 %
Count Rate : 242.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 11.92 41.93 0.13 2867 0.0023054 K
Si 3.98 7.98 0.17 1341 0.0004311 K
Co 25.27 24.13 0.44 3581 0.0043154 K
Te 58.84 25.96 0.76 10978 0.0087788 L
Total 100.00 100.00