## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 1,500
Date : 2024/05/03
Pixel : 1280 x 960
005
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.34 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 467.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 13.60 46.84 0.11 5558 0.0044813 K
Si 3.29 6.45 0.13 1842 0.0005935 K
Co 21.47 20.08 0.31 5031 0.0060805 K
Te 61.64 26.62 0.60 19112 0.0153253 L
Total 100.00 100.00