## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 1,500
Date : 2024/05/03
Pixel : 1280 x 960
006
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.48 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 364.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 25.24 57.89 0.16 8479 0.0068198 K
Si 11.91 15.57 0.22 6660 0.0021408 K
Co 25.27 15.73 0.32 5624 0.0067802 K
Te 37.58 10.81 0.51 10802 0.0086414 L
Total 100.00 100.00