## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 950
Date : 2024/05/03
Pixel : 1280 x 960
001
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.30 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 268.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 11.88 42.31 0.11 4145 0.0033438 K
Si* 3.34 6.77 0.14 1611 0.0005195 K
Co* 25.08 24.25 0.34 5102 0.0061702 K
Te 59.71 26.67 0.63 16016 0.0128513 L
Total 100.00 100.00