## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 950
Date : 2024/05/03
Pixel : 1280 x 960
002
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.19 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 4.00 %
Count Rate : 340.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 9.00 36.27 0.09 3497 0.0028265 K
Si 1.76 4.04 0.10 914 0.0002954 K
Co 24.81 27.14 0.33 5475 0.0066341 K
Te 64.43 32.55 0.62 18821 0.0151309 L
Total 100.00 100.00