## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 950
Date : 2024/05/03
Pixel : 1280 x 960
003
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.28 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 4.00 %
Count Rate : 381.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 14.85 48.91 0.12 5647 0.0045576 K
Si 3.16 5.93 0.13 1656 0.0005342 K
Co 23.48 20.99 0.32 5158 0.0062404 K
Te 58.52 24.17 0.61 16977 0.0136275 L
Total 100.00 100.00