## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 950
Date : 2024/05/03
Pixel : 1280 x 960
004
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.41 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 386.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 16.77 51.69 0.12 7252 0.0058399 K
Si 4.12 7.23 0.14 2505 0.0008063 K
Co 23.35 19.54 0.30 5916 0.0071409 K
Te 55.75 21.54 0.54 18609 0.0149037 L
Total 100.00 100.00