## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 950
Date : 2024/05/03
Pixel : 1280 x 960
005
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.31 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 367.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 9.46 36.82 0.09 3614 0.0029155 K
Si* 2.61 5.78 0.12 1356 0.0004373 K
Co 25.48 26.92 0.33 5617 0.0067914 K
Te 62.45 30.48 0.63 18182 0.0145867 L
Total 100.00 100.00