## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 400
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
001
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 57.99 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 774.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 18.66 57.88 0.09 15939 0.0129275 K
Si 0.82 1.45 0.07 917 0.0002972 K
Co 20.63 17.38 0.21 9700 0.0117932 K
Te 59.89 23.29 0.42 37426 0.0301921 L
Total 100.00 100.00