## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 400
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
002
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 57.99 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 4.00 %
Count Rate : 866.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 22.24 62.20 0.10 20731 0.0168144 K
Si 1.48 2.35 0.08 1836 0.0005952 K
Co 21.30 16.17 0.20 11059 0.0134456 K
Te 54.99 19.28 0.39 37849 0.0305332 L
Total 100.00 100.00