## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 400
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
003
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.14 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 578.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 13.11 47.40 0.10 6636 0.0053681 K
Si* 0.59 1.22 0.08 391 0.0001264 K
Co 23.21 22.78 0.29 6522 0.0079085 K
Te 63.09 28.60 0.56 23539 0.0189399 L
Total 100.00 100.00