## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 400
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
004
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 57.99 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 863.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 19.41 59.33 0.09 16965 0.0137603 K
Si* 0.27 0.47 0.06 304 0.0000987 K
Co 21.10 17.51 0.21 10083 0.0122589 K
Te 59.22 22.69 0.40 37635 0.0303605 L
Total 100.00 100.00