## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 400
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
005
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.06 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 803.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 22.05 62.75 0.10 19138 0.0155033 K
Si 0.88 1.43 0.07 1005 0.0003255 K
Co 20.01 15.46 0.21 9526 0.0115677 K
Te 57.06 20.36 0.41 36116 0.0290995 L
Total 100.00 100.00