## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 850
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
001
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.03 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 662.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 16.77 54.31 0.10 11355 0.0092036 K
Si* 0.46 0.84 0.07 406 0.0001316 K
Co 23.73 20.86 0.25 8928 0.0108467 K
Te 59.05 23.98 0.47 29466 0.0237543 L
Total 100.00 100.00