## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 850
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
004
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.08 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 4.00 %
Count Rate : 739.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 16.90 54.87 0.09 12931 0.0104720 K
Si 0.73 1.35 0.07 730 0.0002361 K
Co 21.59 19.03 0.23 9125 0.0110764 K
Te 60.79 24.75 0.45 34134 0.0274932 L
Total 100.00 100.00