## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 850
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
005
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.25 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 4.00 %
Count Rate : 271.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 9.34 37.94 0.11 2505 0.0020228 K
Si* 0.46 1.07 0.09 162 0.0000523 K
Co 25.39 27.99 0.41 3804 0.0046045 K
Te 64.81 33.00 0.76 12876 0.0103408 L
Total 100.00 100.00