## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 850
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
006
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.02 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 5.00 %
Count Rate : 417.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 5.45 25.85 0.07 2338 0.0018951 K
Si* 0.43 1.16 0.06 240 0.0000776 K
Co 24.51 31.57 0.33 5829 0.0070834 K
Te 69.61 41.42 0.63 21997 0.0177359 L
Total 100.00 100.00