## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 400
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
001
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.07 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 756.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 18.70 58.34 0.10 14820 0.0120037 K
Si* 0.44 0.79 0.07 457 0.0001479 K
Co 20.25 17.16 0.22 8768 0.0106450 K
Te 60.61 23.71 0.44 34918 0.0281301 L
Total 100.00 100.00