## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 400
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
002
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.02 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 5.00 %
Count Rate : 474.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 4.02 20.37 0.05 2191 0.0017762 K
Si* 0.28 0.82 0.05 200 0.0000648 K
Co 24.38 33.53 0.29 7329 0.0089056 K
Te 71.31 45.28 0.57 28495 0.0229751 L
Total 100.00 100.00