## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 400
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
003
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.25 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 670.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 20.41 60.79 0.11 13294 0.0107344 K
Si* 1.07 1.82 0.09 914 0.0002949 K
Co 18.52 14.98 0.23 6593 0.0079805 K
Te 60.01 22.41 0.48 28445 0.0228444 L
Total 100.00 100.00