## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 400
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
005
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.02 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 1.00 %
Count Rate : 459.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 7.47 33.36 0.07 4461 0.0036166 K
Si* 0.40 1.03 0.06 310 0.0001005 K
Co 21.54 26.11 0.26 7040 0.0085545 K
Te 70.58 39.51 0.54 30733 0.0247793 L
Total 100.00 100.00