## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 400
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
006
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.04 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 861.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 18.23 57.40 0.09 15902 0.0128865 K
Si* 0.82 1.47 0.07 934 0.0003024 K
Co 19.95 17.05 0.21 9546 0.0115962 K
Te 61.00 24.08 0.42 38832 0.0312989 L
Total 100.00 100.00