## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 400
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
007
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.15 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 4.00 %
Count Rate : 321.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 4.62 22.32 0.08 1487 0.0012028 K
Si* 0.34 0.92 0.06 141 0.0000455 K
Co 27.05 35.52 0.38 4878 0.0059146 K
Te 68.00 41.24 0.72 16255 0.0130766 L
Total 100.00 100.00