## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 450
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
001
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 57.99 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 639.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 13.13 48.21 0.09 9291 0.0075354 K
Si 1.20 2.52 0.08 1110 0.0003598 K
Co 18.32 18.26 0.22 7094 0.0086246 K
Te 67.34 31.00 0.48 34765 0.0280452 L
Total 100.00 100.00