## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 450
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
003
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.27 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 680.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O* 17.88 56.09 0.10 12227 0.0098693 K
Si* 0.83 1.49 0.08 752 0.0002425 K
Co* 22.75 19.38 0.24 8656 0.0104736 K
Te* 58.54 23.03 0.46 29538 0.0237136 L
Total 100.00 100.00