## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 450
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
004
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.10 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 544.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 9.14 37.78 0.07 5961 0.0048258 K
Si* 0.48 1.13 0.06 408 0.0001320 K
Co 23.66 26.54 0.25 8550 0.0103749 K
Te 66.71 34.55 0.50 32024 0.0257848 L
Total 100.00 100.00