## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 450
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
005
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.08 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 706.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 17.05 54.96 0.10 12664 0.0102553 K
Si* 0.78 1.44 0.07 764 0.0002474 K
Co 22.04 19.29 0.23 9068 0.0110077 K
Te 60.13 24.31 0.45 32850 0.0264592 L
Total 100.00 100.00