## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 550
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
001
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.03 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 761.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 16.92 54.70 0.09 13800 0.0111848 K
Si* 0.91 1.67 0.08 975 0.0003160 K
Co 21.87 19.19 0.22 9886 0.0120114 K
Te 60.30 24.44 0.43 36199 0.0291815 L
Total 100.00 100.00