## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 550
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
002
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 57.95 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 882.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 16.45 54.00 0.08 15111 0.0122644 K
Si* 0.99 1.85 0.07 1195 0.0003878 K
Co 21.20 18.89 0.21 10777 0.0131119 K
Te 61.36 25.26 0.41 41445 0.0334569 L
Total 100.00 100.00