## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 550
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
003
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 57.94 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 818.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 15.69 52.74 0.08 13334 0.0108239 K
Si* 0.70 1.34 0.07 781 0.0002533 K
Co 21.70 19.81 0.22 10188 0.0123978 K
Te 61.91 26.10 0.42 38624 0.0311847 L
Total 100.00 100.00