## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 550
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
004
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.11 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 691.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 22.06 57.56 0.11 16098 0.0130299 K
Si 6.28 9.33 0.13 6798 0.0021991 K
Co 25.38 17.97 0.23 11307 0.0137184 K
Te 46.29 15.14 0.38 26959 0.0217027 L
Total 100.00 100.00