## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 550
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
005
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 57.92 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 4.00 %
Count Rate : 899.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 20.75 60.94 0.09 20261 0.0164527 K
Si 0.92 1.54 0.07 1183 0.0003840 K
Co 20.21 16.11 0.19 10849 0.0132060 K
Te 58.12 21.40 0.38 41464 0.0334896 L
Total 100.00 100.00