## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 500
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
001
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 57.98 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 580.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 8.49 35.82 0.07 5259 0.0042661 K
Si* 0.59 1.41 0.07 473 0.0001535 K
Co 23.84 27.30 0.27 8198 0.0099692 K
Te 67.08 35.47 0.51 30634 0.0247167 L
Total 100.00 100.00