## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 500
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
002
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 57.82 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 4.00 %
Count Rate : 494.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 3.59 18.28 0.05 1880 0.0015289 K
Si* 0.32 0.94 0.06 220 0.0000717 K
Co 26.09 36.08 0.30 7602 0.0092697 K
Te 69.99 44.70 0.57 27063 0.0218959 L
Total 100.00 100.00