## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 500
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
003
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.03 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 4.00 %
Count Rate : 734.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 14.45 50.45 0.08 11701 0.0094837 K
Si* 0.50 1.00 0.07 532 0.0001724 K
Co 22.19 21.03 0.22 9917 0.0120483 K
Te 62.85 27.51 0.44 37330 0.0300934 L
Total 100.00 100.00