## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 500
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
004
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.11 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 733.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 21.09 57.90 0.11 14786 0.0119674 K
Si* 4.09 6.39 0.11 4066 0.0013155 K
Co* 24.80 18.49 0.24 10253 0.0124405 K
Te* 50.02 17.22 0.41 27170 0.0218731 L
Total 100.00 100.00